Испытания при большом энерговкладе бериллия, вольфрама и СС-композита для первой стенки и дивертора ИТЭР

Л. Химченко1, А. Красильников1, А. Житлухин2, В. Подковыров2, Н. Климов2, И. Куприянов3, В. Кузнецов4, И. Мазуль4, Р. Гиниатулин4, M. Merola5, A. Loarte5, J. Linke6

1Агенство ИТЭР, Москва, Россия
2ФГУП ГНЦ РФ ТРИНИТИ, Троицк, Московская обл., Россия
3ОАО ВНИИНМ, Москва, Россия
4ФГУП ГНЦ НИИЭФА , С-Перербург, Россия
5Организация ИТЭР, Кадараш , Франция
6Институт физики плазмы, Юлих, Германия

Работа ИТЭР при высоком термоядерном выходе приводит к очень большим тепловым потокам на первую стенку и диверторные пластины. Анализ тепловых потоков, проведенный в последние годы ИТЭРом, показал, что  статические тепловые нагрузки на половину панелей первой стенки составляют ~ 5 МВт/м2, а для средней тепловой нагрузки от ELM ~ 20 МВт/м2. Серьезные проблемы, с точки зрения разрушения пластин, контактирующих с плазмой, создают импульсные плазменные потоки (ELMs, срывы разряда, срыв по вертикали, излучение во время смягчения срыва и ускоренные электроны)  с энергией 0.5 – 20 МДж/м2 и выше. Поэтому развит комплексный подход к испытаниям первой стенки, диверторных панелей и их макетов.

Агенство ИТЭР РФ  должно поставлять компоненты Первой стенки и Дивертора в ИТЭР после проведения квалификационной процедуры.  Тепловые испытания диверторных элементв – Купола дивертора, наружных и внутренних вертикальных диверторных пластин начнуться на новой установке с электронным пучком – IDTF (ITER Divertor Test Facility), созданной в НИИЭФА. Мощность электронного пучка – 800 кВт. Испытания прототипов панелей первой стенки с бериллием будет проводиться на модернизированной установке с электронным пучком ЦЕФЕЙ-М. На установке с электронным пучком JUDITH (Julich) испытывались российские марки бериллия ТГП-56 ПС. Основная цель этих испытаний – смоделировать поведение бериллия в условиях ИТЭРа. Результаты квалификации бериллия ТГП-56 ПС продемонстрировали техническую возможность использования материала как элемента первой стенки ИТЭР.

Кроме тепловых испытаний на установках с электронным пучком были выполнены испытания материалов ИТЭР на установках КСПУ. Были проведены исследования эрозии и перепыления пластин из  бериллия, СС-композита и вольфрама при потоках энергии несколько МДж/м2. Пластины из этих материалов экспонировались при параметрах плазмы, соответствующих срыву и ELM I типа ИТЭРа. Для того, чтобы получить данные по стойкости бериллиевого покрытия и образованию пыли, была создана новая установка КСПУ-Ве. Исследование продуктов эрозии бериллия в виде пыли и пористой пленки является существенным фактором также для безопасности ИТЭР. Дополнительно к плазменным потокам, моделирующих ELM и срывы в ИТЭРе, в КСПУ-Ве можно создать вспышку излучения, соответствующую смягченному срыву в ИТЭРе. Новая важная задача, которая может быть реализована во ВНИИНМ – накопление трития в твердотельном бериллии и в продуктах его эрозии, а также поиск методов очистки от трития.

В докладе подводятся итоги усилий Агенства ИТЭР по квалификации материалов и конструкций дивертора и первой стенки ИТЭР при больших вложенных мощности и энергии.