Методика и предварительные результаты механических испытаний труб-оболочек для токонесущего элемента тороидальной магнитной системы ИТЭР

О.П. Анашкин, В.Е. Кейлин, А.В. Кривых, А.С. Динисилов, Д.В. Диев, В.И. Щербаков

НТК Сверхпроводимость НБИК центр НИЦ «Курчатовский институт»

Одним из важнейших требований к материалу труб-оболочек проводника для тороидальной магнитной системы ИТЭР является его высокая пластичность при гелиевой температуре. В качестве материала для труб-оболочек в настоящее время используется нержавеющая сталь марки 316LN, прошедшая предварительную деформацию и отжиг, необходимый для образования Nb3Sn в сверхпроводящих жилах проводника. В работе приводятся результаты механических испытаний как суб-образцов сечением 10 мм2 и 25 мм2 изготовленных из материала различных производителей, так и полномасштабных образцов труб-оболочек. Испытания суб-образцов проводились с максимальным усилием до 40 кН при комнатной и гелиевой температурах, образцы труб-оболочек испытывались при комнатной температуре. Разработаны и изготавливаются две установки для испытаний образцов труб-оболочек при гелиевой температуре с усилием до 0,5 МН и 2,5 МН соответственно. Кроме того, измерены механические свойства сварных швов на различных трубах-оболочках. Работа выполнена по стандартам ASME и ASTM согласно техническим требованиям ИТЭР.