ТЕМПЕРАТУРа ГАЗОРАЗРЯДНОЙ ТРУБКИ и ВРЕМЯ ГОРЕНИЯ ДУГОВОГО РАЗРЯДА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

В.Я. Печеркин

Объединенный институт высоких температур РАН, Москва, РФ, cryolab@ihed.ras.ru

Защитный слой из оксидов редкоземельных металлов, нанесенный на внутреннюю поверхность кварцевой разрядной трубки, увеличивает время горения дугового разряда низкого давления в смесях инертных газов на несколько порядков. Это обусловлено уменьшением скорости плазмохимических реакций на внутренней поверхности кварца [1].

В данных экспериментах исследовалось влияние температуры кварцевой разрядной трубки на время горения дугового разряда в инертных газах. Для этого были изготовлены 12 одинаковых экспериментальных образцов ламп с длиной разрядного промежутка 450 мм. На внутреннюю поверхность всех трубок был нанесен защитный слой из оксидов редкоземельных металлов. Все трубки были наполнены смесью инертных газов Ne-Ar/30-70% до давления Р=0.3 торр. После изготовления лампы были распределены на 4 группы. Лампы первой группы были контрольными. Лампы второй группы обматывались асбестом в зоне положительного столба так, чтобы электроды и приэлектродные области были открытыми. В лампах третьей группы асбестом обматывались электродные области, а зона положительного столба была открытой. Лампы четвертой группы полностью обматывались асбестом. В лампах зажигался разряд и измерялось падение напряжения на разряде и температура поверхности трубки в зонах положительного столба и электрода. Питание разряда переменным стабилизированным током 1,85±0,1 А с частотой 45±3 кГц. Эксперимент продолжался до полного погасания разряда во всех лампах. На Рис. 1 видно, что время горения максимально для контрольной группы ламп и минимально для ламп с теплоизоляцией положительного столба. температура положительного столба минимальна для ламп без асбеста в зоне положительного столба, и максимальна для трубок, полностью обмотанных асбестом. Этот факт можно объяснить увеличением скорости деградации защитного слоя при повышении температуры, а также под воздействием ионов с повышенной энергией,

Рис. 1. Зависимости температуры поверхности кварца от времени горения разряда. 1-контрольная группа ламп; 2 – теплоизоляция положительного столба; 3 – теплоизоляция электродной области; 4 – трубки, полностью обмотанные асбестом.

Литература

- Васильев А.И.,Василяк Л.М., Костюченко С.В., Кудрявцев Н.Н., Кузьменко М.Е., Печеркин В.Я., ПЖТФ, 2006, т, 32, вып. 1, стр. 83.