Анализ физико-химических моделей скорости роста аморфных пленок a−Si:H в силановых плазменных смесях пониженного давления. I. Модель пограничного слоя Неймана-Зауэра

Прокопьев Е.П.

ФГУП ГНЦ РФ Институт Теоретической и Экспериментальной Физики им. А.И. Алиханова», ИТЭФ, 117218 Россия, Москва, ул. Б. Черемушкинская, 25, epprokopiev@mail.ru

В рамках гидродинамической модели течения газовой смеси вблизи критической точки в диодной ячейке реактора [1,2] предложены одномерные модели роста аморфных пленок a−Si:H на различных подложках в условиях высокочастотного (ВЧ) тлеющего разряда в силановых плазменных смесях пониженного давления, например, SiH4−H2 и SiH4−He. Сравнение графических зависимостей Vp от технологических параметров Xn с экспериментальными зависимостями Vp от Xn показало, что эти зависимости как количественным, так и качественным образом, удовлетворительно согласуются между собой. Это позволяет сделать заключение о реальном характере предлагаемых моделей пограничного слоя Неймана-Зауэра [2] течения газовой смеси вблизи критической точки. Однако наибольший интерес представляет выяснение влияния того или иного параметра процесса на скорость роста и требования стабилизации технологических параметров, позволяющие стабилизировать процесс роста пленок α−Si:H [1]. Действительно, при изготовлении солнечных элементов на основе пленок α−Si:H предъявляются довольно жесткие требования к их однородности. Для этого необходимо стабилизировать технологические параметры и основные характеристики диодной ячейки реактора в процессе эксплуатации. В этой связи представляет большой интерес изучение чувствительностей [3] скорости роста Vp к изменению тех или иных технологических параметров процесса и характеристик реактора, определяемых выражениями ΔVp|Xn=(δVpδXn)ΔXn,ΔXn=αXn. На основе полученной формулы скорости роста нам были рассчитаны чувствительности скорости роста Vp пленок α−Si:H к изменению на 10 %  параметров процесса и характеристик диодной ячейки реактора. Показано, что главными факторами, влияющими на скорость роста Vp, являются параметры: давление в реакторе P, мощность ВЧ разряда W, концентрация силана xc, температура на входе Tin. Приняв достаточно высокую для практических целей вероятность получения товарной партии структур (р = 0,95) и ориентируясь на нормальное распределение случайных отклонений всех учтенных величин для допустимого разброса по толщине 5 % получили требования к системе стабилизации каждого из технологических параметров αp≤vVp≈1,1, % [3].

Литература

- Petrov S.V., Prokop'ev E.P., Sokolov E.M. // Nuovo Cimento. D. 1997. Vol.19. №6. P.817.

- Neumann G. and Zshauer K.-H., // J. Crystal Growth. 1988. Vol.92. P.397.

- Н.А.Лившиц, Пугачев В.Н. Вероятностный анализ систем автоматического управления. М.: Советское радио, 1963.