Комплексное воздействие низкотемпературной плазмы на натуральную кожу для верха обуви

Н.В. Тихонова

Казанский государственный технологический университет, Казань, Россия,
     e-mail: sapr415@mail.ru

В настоящее время проблема обеспечения формоустойчивости обуви остается актуальной. Для ее решения разрабатываются новые технологии повышения формовочной способности материала. Установлено, что перспективным методом модификации кожи и полимерных материалов является воздействие плазмой высокочастотного разряда пониженного давления.

Установлено, что воздействие ВЧ плазмы пониженного давления на натуральную кожу является комплексным: происходит одновременно обработка внешней поверхности материала и внутренней поверхности пор и капилляров. Взаимодействие потоков заряженных частиц, поступающих на внешнюю поверхность из плазмы, а на внутреннюю – из объема пор и капилляров в результате пробоя последних, приводит к морфологическим изменениям материала и влияет на степень упорядоченности надмолекулярных структур. При этом происходят изменения физико-механических характеристик материалов, что является основой увеличения формоустойчивости обуви в процессе эксплуатации после плазменной обработки.

Экспериментально исследовано воздействие ВЧЕ плазмы пониженного давления на обувные материалы. При этом варьировались следующие параметры установки: мощность разряда Wp = 0,15-2,01кВт, расход плазмообразующего газа (аргон) G=0,04-0,12 г/с, рабочее давление в разрядной камере P=13,3 – 80Па,  время обработки материала t = 60 – 900с.

Проведенные исследования, показали, что ВЧ - плазменная обработка кожи для верха обуви из шкур КРС хромового дубления в режиме Wp=1,6 кВт, P=13,3 Па, GAr=0,04 г/с, t = 180с. позволяет увеличить физико – механические показатели: увеличиваются предел прочности при растяжении и прочность лицевого слоя на 25-30 %, увеличивается устойчивость покрытия к многократному изгибу на 33 %, устойчивость к истиранию на 50%, модуль упругости на 30%, жесткость на 30%. Однако, при дальнейшем увеличении указанных параметров, данные показатели снижаются.

На втором этапе эксперимента исследовалось воздействие ВЧЕ плазмы пониженного давления на систему обувных материалов до операций склеивания и варьировались следующие параметры: Wp = 0,7 – 2,01 кВт, G=0,04-0,06 г/с, P=13,3 - 26,6 Па,  t = 180 – 420с.

Установлено, что плазменное воздействие на материалы заготовки верха обуви, не ухудшает показателей обуви клеевого метода крепления, а по ряду показателей улучшает характеристики: увеличивается адгезионная прочность крепления подошвы на 30 – 40 %, прочность ниточных креплений на 60%, уменьшается остаточная деформация подноска на 50%, задника на 30 – 40 %, гибкость улучшается на 15 – 20%.