Повышение качества натуральной обувной кожи модификацией с помощью ВЧ плазмы

Н.В. Тихонова, Л.Ю. Махоткина, Т.В. Жуковская

Казанский государственный технологический университет, Казань, Россия,
 e-mail: sapr415@mail.ru

Весь комплекс свойств натуральной кожи определяется сложной многоуровневой волокнистой структурой кожного покрова животных, качеством исходного сырья и технологией обработки. Один из дефектов кожи, снижающий ее качество – отдушистость проявляется как отставание сосочкового слоя от сетчатого в виде глубоких, неразглаживающихся морщин. В качестве причин появления данного порока выделяют: особенности шкуры и неправильное проведение технологических процессов выработки. В связи с чем предпринята попытка повлиять на поверхностные и объемные свойства натуральной кожи, имеющей данный дефект при помощи ВЧ плазмы, с целью уменьшения или устранения указанного дефекта.

Принцип ВЧ – плазменной модификации пористого материала заключается в низкотемпературной ионной обработке внешней поверхности и внутреннего объема исследуемого материала, а эффект воздействия плазмы определяется тремя основными процессами, протекающими при взаимодействии обрабатываемого материала с ВЧ плазмой: рекомбинацией ионов, бомбардировкой ионами и термическим воздействием плазмы. Образцы натуральной кожи обрабатывались в плазме высокочастотного индукционного и емкостного разрядов пониженного давления с входными параметрами: сила тока - 0,10,8А; напряжение - 1,57,5кВ давление - 26,660Па; расход плазмообразующего газа (аргон) - 0,040,08г/с; время обработки образцов - 30 – 1800 с.

Экспериментально установлена необходимость двукратной обработки образцов, что положительно влияет на уменьшение проявление дефекта отдушистости при этом первая обработка – в ВЧИ разряде, а вторая - ВЧЕ. При фиксированных значениях мощности разряда, давления в рабочей камере и расхода плазмообразующего газа в плазме одного и того же газа при двукратной обработке, с увеличением времени до определенных пределов (600с в ВЧЕ) наблюдается также рост разрывной нагрузки и удлинения образцов кожи до 30% по сравнению с контрольным. Однако дальнейшее увеличение времени (более 720с в ВЧЕ и 120с в ВЧИ) приводит к проявлению деструкции материала. То же справедливо и при повышении мощности разряда и расхода плазмообразующего газа, так как при этом возрастает тепловой поток, негативно воздействующий на натуральную кожу.

На основе анализа результатов исследований выбраны оптимальные режимы двукратной плазменной обработки в индукционном и емкостном разрядах, которые благоприятно воздействуют на свойства кожи и значительно уменьшают проявление отдушистости, а именно – при первой обработке в ВЧИ разряде - IА = 0,7А; P = 60Па; Gar = 0,06г/с; τ = 30с, при второй обработке в ВЧЕ разряде - I = 0,3А; U =1,5кВ; P = 26,6Па; Gar = 0,04г/с; τ =  600с.