ИсследованиЕ ОБРАЗОВАНИя МИКРО - И НАНОСТРУКТУР ПРИ ЭРОЗИИ ЭЛЕКТРОДОВ В СИЛЬНОТОЧНОМ ИМПУЛЬСНОМ РАЗРЯДЕ

Баркалов Е.Е., Койдан В.С., Казеев М.Н., Козлов В.Ф., Толстов Ю.С.

РНЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия, e-mail: bark@nfi.kiae.ru

В докладе представлены результаты исследования эрозии и разрушения поверхности материалов в мощном импульсном разряде, проведенных в рамках проекта РФФИ-08-08-00761. Целью проведенных экспериментов являлось изучение влияния некоторых внешних факторов на процессы эрозии поверхности вольфрамовых электродов в разряде и на образование мелкодисперсных структур в конденсате эродированного вещества.

Сильноточный импульсный разряд инициировался между электродами, изготовленными из вольфрама, в атмосфере ацетилена (C2H2) при давлении ~2÷3 ×10-2 Торр в металлической разрядной камере. Начальное напряжение на разряде  достигало ~30 кВ, при этом ток составлял ~100кА и выше, а длительность синусоидально-затухающего тока составляла несколько десятков микросекунд.

Внешними факторами в исследованиях выступали:

- продольное магнитное поле, генерируемое внешними катушками, для обеспечения макроскопической устойчивости разрядного тока и равновесия плазменного шнура в разряде;

- импульсный напуск инертного газа (Ar) для охлаждения паров материалов разрядных электродов при их эрозии, что должно влиять на процесс образования конденсата из этих паров и формирования наноструктур кластеров карбида вольфрама (WC(1-x), WC и W2C).

Исследовалось влияние на образование продуктов разряда как отдельно каждого из этих факторов, так и их совокупное воздействие.

Рентгеноструктурный анализ продуктов эрозии показал изменение пропорций содержания в аморфном порошке фракций карбида вольфрама (WC(1-x), WC и W2C) в зависимости от условий в экспериментах.

Работа выполнена при поддержке РФФИ: проект  № 08-08-00761.