ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛЕЙ ТЕМПЕРАТУРы и СКОРОСТи ЧАСТИЦ В ПЛАЗМЕННЫХ ПОТОКАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ВИдеосъемки

Домбровский Л.А., Сенченко В.Н., Чиннов В.Ф., Шутов Н.В., Щербаков В.В.

ОИВТ РАН, Москва, Россия, e-mail: v_chinnov@oivtran.ru

Гетерогенные плазменные потоки широко используются для плазменного напыления покрытий. Плазменное напыление – очень сложный и недостаточно изученный процесс; характер его протекания включает в себя особенности введения порошка в поток, сложные процессы турбулизации плазменной струи с инерционными полидисперсными частицами, а также тепловые процессы и структурные преобразования при формировании дисперсного покрытия. Изучение каждой из стадий процесса, включая рассматриваемые в данной работе формирования поля температуры и скорости различных частиц в потоке плазмы, требует сочетания экспериментальных методов исследования и теоретического моделирования [1].

В данной работе предпринята попытка совместного экспериментального и расчетно-теоретического определения температуры и скорости частиц, взвешенных в плазменной струе. Изучается возможность нагрева и разгона до необходимых скоростей частиц с размерами в диапазоне от 10 до 100 мкм. При этом анализируются как осевые, так и радиальные распределения скорости и температуры полидисперсных частиц.

С использованием промышленной высокоскоростной видеотехники, а также специально разработанной камеры на основе инфракрасной ПЗС-матрицы [2] на установке ОИВТ РАН по плазменному напылению были проведены измерения полей температуры и скорости частиц Al2O3 и Ti в области взаимодействия высокоэнтальпийной гетерогенной плазменной струи с поверхностью напыляемого образца [3] Полученные данные позволили выбрать оптимальный режим напыления, при котором частицы соударяются с поверхностью подложки в жидкой фазе, и поле скоростей частиц является однородным. Измеренные распределения температуры и скорости частиц сопоставлены с результатами расчетов по методике, учитывающей температурное и скоростное запаздывание частиц относительно несущего потока, неизотермичность частиц низкотеплопроводных оксидов, а также частичное испарение вещества с поверхности частиц. Данная методика является обобщением более ранней разработки [4]. Показано, что результаты расчетов, как по скорости, так и по температуре частиц, удовлетворительно согласуются с экспериментальными данными.

Работа выполняется при поддержке РФФИ, проекты №№ 10-08-00218, 10-08-00566.

ЛИТЕРАТУРА

- Fauchais P., Understanding plasma spraying, Topical review, J. Phys. D: Appl. Phys., 2004, v. 37, no. 9, pp. R86–R108.

- V.N. Senchenko and V.S. Dozhdikov, Temperature: Its measurement and control in science and industry; Eighth Temperature Symposium, Chicago, Illinois (USA), October 21-24, 2002, v. 7, pp. 831-836.

- Белялетдинов Т.Ш., Горячев С.В., Чиннов В.Ф., Щербаков В.В. Исследование гомогенной и гетерогенной плазмы методами спектроскопии и скоростной визуализации, Вестник МЭИ, 2009, №4, стр.61-69.

- Dombrovsky, L.A. and Ignatiev, M.B., An estimate of the temperature of semitransparent oxide particles in thermal spraying, Heat Transfer Eng., 2003. v. 24, no. 2, pp.60–68.