СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЛАЗМЫ С ПОВЕРХНОСТЬЮ В ТОКАМАКАХ

В.А. Курнаев

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Вопросы, связанные с проблемой обращенных к плазме материалов (ОПМ), их выбора, условий эксплуатации,  являются одними из наиболее острых при разработке термоядерного реактора с магнитным удержанием. Свидетельством тому является резко увеличивающееся число исследований, в том числе за счет новых научных групп из Европы, а также из стран Азии, лишь недавно присоединившихся к проекту ИТЭР, начинающих активно работать в этой области. Наиболее злободневные вопросы в этой области отражает тематика проводимых дважды в год заседаний международной группы по физике дивертора и скреп-слоя в токамаках (ITPA DIV SOL) и международных конференций по взаимодействию плазмы с поверхностью в установках термоядерного синтеза [1].

К этим вопросам, прежде всего, относятся проблемы накопления трития в элементах реактора, предел накопления по которому в ИТЭРе составляет 700 г и может быть быстро достигнут, если в нем будет использоваться химически активные к водороду углеродосодержащие материалы. Захват трития в осаждаемых в щелях и других затененных местах рабочей камеры углеводородных пленках по разным оценкам ограничивает полное число рабочих импульсов ИТЭР от 25 при графитовых стенках до ~ 800 первой стенке из Be и СС композита в диверторе.

Во-вторых, весьма активно исследуется возможность применения в установках вольфрама с перспективой полной замены им всех ОПМ. Главные достоинства W - малый захват трития, высокая теплостойкость и высокий порог для распыления ионами водорода и гелия - неожиданно был дополнен новым его свойством – возникновением на его поверхности при облучении в гелиевой плазме при высокой температуре своеобразного «пуха» из волосков нанометровых размеров. Оказалось, что при этом не только уменьшается распыление, но растет стойкость к плазменным потокам высокой мощности. К недостаткам W следует отнести – хрупкость, приводящую к растрескиванию при больших тепловых нагрузках и в некоторых случаях проникновение W в центральную зону.

Исследование поведения ОПМ под действием потоков плазмы высокой мощности очень актуально потому, что локализованные на периферии моды приводят к оплавлению, растрескиванию материала, являются основным источником примесей, и ведут к накоплению  пыли в установках. Именно поэтому к работам ТРИНИТИ на КСПУ приковано пристальное внимание. Сама проблема пыли в установках входит в число наиболее обсуждаемых тем. Проведены исследования скоростей и влияния полей на вылетающие из стенок макрочастицы, предложены способы удаления пыли из установок. Но экстраполяция на ИТЭР фиксируемой в разных токамаках пыли приводит к большому разбросу.

Пока недостаточно исследовано образование слоев смешанных материалов, их физические и химические свойства в условиях плазменного воздействия.  Хотя временное и пространственное разрешение при диагностике процессов на границе плазма-стенка за последнее время значительно улучшилась, тем не менее, необходимой точности при моделировании процессов миграции пока не достигнуто.

Литература

- Abstracts 19th international conference on plasma interactions in fusion devices, San Diego, USA,  22-26 May 2010